**第三章 采购内容及要求**

**项目概述及技术需求**

一、货物名称：冰冻血浆盒类

二、交货日期：收到采购人通知后，20个工作日内送货至采购人指定地点。

三、交货地点：采购人指定地点

四、货品规格及数量要求：（可根据血液采集量增减采购数量）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **货品名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 冰冻血浆盒 | 100ml(600只/箱) | 箱 | 48 |
| 冰冻血浆盒 | 200ml(600只/箱) | 箱 | 36 |
| 冰冻血浆盒 | 50ml(600只/箱) | 箱 | 1 |
| 冰冻血浆盒 | 病毒灭活 100ml(600只/箱) | 箱 | 240 |
| 冰冻血浆盒 | 病毒灭活 200ml(600只/箱) | 箱 | 120 |
| 低温沉淀物盒 | 600只/箱 | 箱 | 72 |

五、主要技术参数：

（一）技术要求：

1. 货品整洁，无明显脏污、残缺
2. 货品文字清晰完整
3. 不允许存在明显的条杠

（二）指标参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | | 规格 | 单位 | 指标范围 |
| 3.1 | 厚度 | 400g/m2 | 丝 | 48±2 |
| 3.2 | 水份 | ＞300g/m2 | % | 8.0±2.0 |
| 3.3 | 平滑度 | ≥ | s | 150 |
| 3.4 | 耐破度 | ≥ | Kpam2 | 1.5 |
| 3.5 | 光泽度 | ≤ | % | 80 |
| 3.6 | 粗糙度 | ≤ | um | 1.5 |
| 3.7 | 白度 | ≥ | % | 78 |
| 3.8 | 横向耐折度 | ≥ | 次 | 10 |
| 3.9 | 表面吸水性 | ≤ | g/m2 | 50 |
| 3.10 | 背面吸水性 | ≤ | g/m2 | 120 |
| 3.11 | 横向挺度 | ≥ | Mn·m | 9.5 |
| 3.12 | 货品包装 | | | |
| 3.12.1 | 货品包装：600个/箱，100个/捆，外包装用纸箱封装 | | | |
| 3.12.2 | 贮存期限： ≥3年以上 | | | |
| 3.12.3 | 可根据用户需要定制。 | | | |

六、售后服务和其他要求

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 提供每批货品符合国家或地方或行业或企业相关出厂标准。 |
| 2 | 响应人须确保每批提供货品的生产效期大于三十六个月。 |
| 3 | 响应能力及送货要求：接到采购人采购订单后（应急采购单除外），响应服务时间不超过4小时，在二十个工作日内送到采购人指定地点，送货上楼，并配合采购人逐一清点货品。 |
| 4 | 应急情况，采购人临时因业务需要，须在4个小时内予以响应并给出相应的应对方案，根据实际情况协商出具体到货时间等服务。 |
| 5 | 同批货品发现质量问题的，响应方对不合格及不符合要求的货品无条件包退包换。 |
| 6 | 运输条件：可用适宜的运输工具运输，运输中应防止重压和剧烈碰撞。 |
| 7 | 车辆发生故障等原因无法按时到达目的地，需要有应急措施预案。 |
| 8 | 储存要求：常温，避免日光直射，置阴凉处。 |
| 9 | 仓储要求：上海地区拥有完善的货品仓库，明确具体地址并提供货品仓库租赁合同/房产证明等。 |
| 10 | 本项目采用一次采购分批供货方式。 |